# УДК 662. 613. 13

Рациональное использование ЗОЛОШЛАКОВЫХ смесей, зол и шлаков Тэс в технологии бетонов

д.т.н., проф. Савицкий Н.В., к.т.н., доц. Павленко Т.М.,

аспирант Аббасова А.Р.

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Проблема использования золошлаковых отходов возникла одновременно со строительством тепловых электростанций (ТЭС) в связи с необходимостью утилизации огромного количества этих веществ и решением проблемы охраны окружающей среды.

Золошлаковые отходы ТЭС представляют собой минеральные остатки от сжигания твёрдого топлива в топках котлоагрегатов. Уголь состоит из горючих органических соединений (углеводороды) и неорганической части, в состав которой входят различные минералы, которые в процессе горения топлива видоизменяются, образуя золы и шлаки. В нашем регионе одной из важнейших задач является утилизация золошлаковых отходов Приднепровской ТЭС. До начала 80-х годов ХХ века отходы на этой ТЭС поступали в отвалы в виде золошлаковых смесей. Теперь производится раздельное золошлакоудаление. Таким образом, в настоящее время на ТЭС имеется три вида твёрдых отходов:

- золошлаковая смесь (механическая смесь золы и шлака непостоянного состава);

- зола уноса (дисперсный материал);

- топливный шлак (зернистый материал с крупностью зёрен от 0,16 мм до 20 мм; изредка встречаются более крупные зёрна).

Наиболее массовой утилизации золошлаковых отходов можно достичь при их использовании в строительстве в качестве заполнителей для бетонов. При этом возможно получение бетонов не только на золошлаковом сырье, а и в сочетании с традиционными заполнителями. Большой вклад в решение этой проблемы внесли Волженский А.В., Иванов И.А. [1], Сергеев А.М. [2, 3], Дворкин Л.И.,   Пашков И.А. [4], Н. Бабачев (Болгария) [5] и другие.

Свойства золошлакового бетона, как и других бетонов, определяются характеристиками применяемых исходных материалов и рядом технологических факторов, особенно, способом уплотнения бетонной смеси.

При выполнении всех исследований использовали портландцемент здолбуновского цементного завода М400 (активностью 39 МПа). В качестве заполнителей для приготовления бетонных смесей применяли золошлаковую смесь, золу и шлак Приднепровской ТЭС, основные характеристики которых приведены ниже, а также традиционные гранитный щебень и кварцевый песок.

Таблица 1

Характеристики золошлаковой смеси Приднепровской ТЭС

| Основные свойства | Показатели |
| --- | --- |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1400…1600 |
| Истинная плотность, г/см3 | 2,10…2,48 |
| Удельная поверхность, см2/г | 1500…2500 |

Таблица 2

Химический состав золошлаковой смеси Приднепровской ТЭС

| Содержание оксидов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | FeO+ +Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | П.п.п. |
| 41…53 | 15…22 | 5…9 | 0,5 | 3…4 | 1…1,6 | 0,4…0,8 | 10…14 |

Золошлаковые смеси ТЭС имеют не постоянный состав в различных местах отвала, особенно по содержанию крупных фракций (шлаков фракции более 5 мм). Для частичного устранения этого недостатка нами предложено просеивать золошлаковую смесь через сито с отверстиями 5 мм и применять мелкозернистую смесь для приготовления бетонных смесей (бетонов). Полученная таким образом смесь по количеству является самой массовой в отвалах электростанций и характеризуется практически постоянным составом. После просеивания золошлаковой смеси, полученные шлаки крупностью более 5 мм характеризуются также практически постоянным составом и могут быть успешно использованы для приготовления бетонов, в дорожном строительстве, в качестве утеплителя и т.д.

Гранулометрический состав используемой мелкозернистой золошлаковой смеси приведен в табл. 3. Модуль крупности такой смеси – Мк = 3,77.

Истинная плотность золы уноса Приднепровской ТЭС и других основных электростанций Украины, определенная по методике ГОСТ 9758-86, находится, как правило, в пределах 2,26... 2,50 г/см3. Насыпная плотность этой золы находятся в пределах 0,75...1,05 г/см3. Она зависит от гранулометрии, содержания несгоревших углеродистых частиц и восстановленного железа.

Таблица 3

Гранулометрический состав мелкозернистой золошлаковой смеси

| Остатки на ситах, % | Размеры отверстий сит, мм |  |  |  |  | Прошло через сито |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 |  |
| Частные | 45,5 | 17,5 | 18,5 | 9,5 | 5,4 | 3,6 |
| Полные | 45,5 | 63 | 81,5 | 91 | 96,4 | - |
| Насыпная плотность, кг/м3 | 1300 | 1170 | 1200 | 1230 | 1350 | - |

Средние результаты ситового анализа сбрасываемых в отвалы зол уноса характеризуются следующими данными: массовая доля остатка на сите с сеткой  016    3...9%,  008 -  8...16%.   Дисперсность  зол  зависит  от ступени

золоулавливающих устройств, от которой отбирается проба. На первых ступенях улавливания отбираются сравнительно крупные фракции, характеризуемые удельной поверхностью 1500...2000 см2/г, на последних – наиболее мелкие – 5000...6000 см2/г. Средняя дисперсность направляемых в отвалы зол находится в пределах 2600...3800 см2/г. В общем случае в результате естественного расслаивания материала на различных участках золоотвалов, формируемых гидравлической системой удаления отходов с ТЭС, оседают и накапливаются золы различной дисперсности, от 1800 до 7000 см2/г [2].

По химическому составу топливный шлак мало отличается от золы уноса соответствующих ТЭС [1]. Различие состоит в том, что в результате дожигания топлива в шлакосборниках шлаки практически не содержат несгоревших углеродистых частиц. Массовая доля таких частиц, независимо от марки сжигаемого угля, обычно составляет 0,4...0,8% и редко превышает 1%. При дожигании содержащихся в золе высокотемпературных остатков происходит углубление восстановительных процессов, в результате чего доля FeO в общей массе оксидов железа возрастает в шлаке до 60...90% против 20...30% в золе уноса. Выделяемые при этом газы образуют в шлаке микро- и макропоры [5].

Физико-механические характеристики топливных шлаков от сжигания донецких углей в котлоагрегатах с жидким шлакоудалением имеют следующие значения [3]. Средняя плотность зерен находится в пределах 2,27...2,47 г/см3. Колебания плотности связаны с различным значением пористости в отдельных зернах. Истинная плотность шлака, определенная по стандартной методике (ГОСТ 8269) близка к значению 2,60 г/см3. Пористость зерен шлака, вычисленная по результатам определения средней плотности зерен и истинной плотности, находится в пределах 6...13%. Насыпная плотность зависит от плотности зерен, гранулометрии и находится в пределах 1250...1450 кг/м3. Прочностные характеристики топливных шлаков, определяемые путем испытания их в цилиндре, приведены в табл. 4.

Из приведенных данных видно, что шлак мелкой фракции прочнее шлака крупной фракции, поскольку крупные зерна шлака имеют больше дефектов в виде крупных пор, раковин и микротрещин.

Таблица 4

Прочностные характеристики шлаков ТЭС

| Размер фракции, мм | Дробимость (по ГОСТ 8269), % | Прочность при сдавливании в цилиндре (по ГОСТ 9758), МПа |
| --- | --- | --- |
| 5...10 | 19...26 | 4,8...5,1 |
| 10...20 | 31...34 | 3,6...3,8 |

При испытании шлака на морозостойкость по методике ГОСТ 8269 (фракция 5...10 мм) потери массы составили 1,85% после 50 циклов, 3,8% после 100 и 4,9% после 200 циклов попеременного замораживания и оттаивания [2].

В результате выполненных нами исследований, на основе золошлаковых смесей, зол и шлаков были получены следующие виды виброуплотненных и вибровакуумированных бетонов:

- мелкозернистые золошлаковые бетоны;

- бетоны оптимального состава на шлаке и золе;

- бетоны оптимального состава на гранитном щебне и золе.

Ниже приведены конкретные характеристики бетонных смесей, бетонов, а также методика исследований.

При исследовании бетонов на мелкозернистой золошлаковой смеси подвижность исходной бетонной смеси характеризовалась осадкой стандартного конуса – ОК = 1…2 см. Из каждого вида бетонной смеси формовали образцы размером 15х15х7 см для определения плотности и прочности в возрасте 28 суток при следующих режимах и способах уплотнения. Из подвижной бетонной смеси образцы формовали вибрационным способом продолжительностью 25…30 с, при формовании образцов из жесткой смеси продолжительность уплотнения вибрированием составляла 60…65 с; вибровакуумированные – после предварительного виброуплотнения продолжительностью 25…30 с, подвергали вакуумированию при разрежении 0,7 (полный вакуум принят за единицу). В процессе вакуумирования применяли периодическое вибрирование (два приема по 10…12 с через каждые 2 мин) [6]. Общая продолжительность вибровакуумирования составляла 6 мин, при этом было удалено 96...100 л воды в пересчете на 1 м3 золошлакового вакуумбетона. Все образцы твердели в нормальных условиях.

Составы бетонов и результаты их испытания приведены в табл. 5.

Вибровакуумирование позволило повысить прочность золошлакового бетона практически в 2 раза в сравнении с прочностью бетона исходного состава. Прочность же бетона из жесткой смеси только на 25% больше, чем у бетона из подвижной бетонной смеси. Существенно улучшены и другие показатели [7].

В дальнейших наших исследованиях испытаны бетоны оптимального состава на шлаке и золе, а также на гранитном щебне и золе. Для сравнения приведены характеристики обычных бетонов (на гранитном щебне и кварцевом песке). Подвижность бетонной смеси характеризовалась осадкой стандартного  конуса – ОК = 3…4 см. Размеры и виды образцов, режимы уплотнения те же что и в предыдущих опытах. Образцы так же твердели в нормальных условиях. Прочность бетонов и другие характеристики определяли в возрасте 28 суток.

Таблица 5

Состав, плотность и прочность мелкозернистых золошлаковых бетонов

| Вид бетона | В/Ц | Расход материалов, кг/м3 |  |  | Плотность бетонов, кг/м3 | Прочность при сжатии, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цемент | Золошла-ковая смесь | Вода |  |  |
| Виброуплотненный (исходного состава) | 0,76 | 352 | 1402 | 268 | 2022 | 25,4 |
| Вибровакууми-рованный | 0,51 | 368 | 1495 | 186 | 2049 | 45,6 |
| Виброуплотненный (из жесткой смеси) | 0,52 | 364 | 1482 | 185 | 2031 | 32,8 |

Составы бетонов и результаты их испытания приведены в табл. 6.

Таблица 6

Состав, плотность и прочность золошлаковых и обычных бетонов

| Вид бетона | В/Ц | Расход материалов, кг/м3 |  |  |  |  |  | Вибро-уплотненный бетон |  | Вибро-вакуумиро-ванный бетон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цемент | Зола | Шлак | Щебень | Песок | Вода | Плот-ность, кг/м3 | Проч-ность при сжатии, МПа | Плот-ность, кг/м3 | Проч-ность при сжатии, МПа |
| На шлаке и золе | 0,67 | 314 | 224 | 1441 | - | - | 209 | 2188 | 23,8 | 2226 | 31,8 |
| На гранитном щебне и золе | 0,62 | 339 | 241 | - | 1558 | - | 212 | 2350 | 26,6 | 2430 | 38,5 |
| На гранитном щебне и квар-цевом песке | 0,63 | 340 | - | - | 1250 | 670 | 182 | 2442 | 24,3 | 2473 | 32,4 |

Результаты испытаний показали возможность получения бетонов классов В25…В30 на основе шлаков и зол ТЭС при умеренных расходах цемента. Данные табл. 6 показывают, что бетоны на традиционных заполнителях имеют меньшую прочность, чем бетоны, в которых в качестве мелкого заполнителя использована зола.

Особенно необходимо отметить актуальность массового использования золы в качестве мелкого заполнителя для бетонов. Это связано не только с необходимостью утилизации огромных объемов данного материала в отвалах, но и с существующим в настоящее время дефицитом традиционного мелкого заполнителя.

Решению проблемы утилизации отходов ТЭС способствует использование золы уноса для производства золобетонов. Для определения основных характеристик золобетонов были изготовлены образцы вибрационным способом и методом вибровакуумирования. Подвижность исходной бетонной смеси, как и в предыдущих опытах, характеризовалась осадкой стандартного конуса – ОК = 3…4 см. Из бетонной смеси исходного состава формовали образцы 15×15×7 вибрационным способом продолжительностью 5…10 с и вибровакуумированные (режим вакуумирования принят таким же, как и в предыдущих исследованиях). Общая продолжительность вибровакуумирования составляла 9 мин, при этом было удалено 63...80 л воды в пересчете на 1 м3 золобетона. Все образцы твердели в нормальных условиях 28 суток.

Составы золобетонов и результаты их испытания приведены в табл. 7.

Таблица 7

Состав, плотность и прочность золобетонов

| Вид бетона | В/Ц | Расход материалов, кг/м3 |  |  | Плотность бетона, кг/м3 | Прочность при сжа-тии, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цемент | Зола | Вода |  |  |
| Виброуплотненный (исходного состава) | 1,73 | 277 | 831 | 479 | 1587 | 5,1 |
| Вибровакууми-рованный | 1,44 | 274 | 1096 | 394 | 1764 | 9,8 |

Вакуумная обработка золобетонной смеси при ее уплотнении предоставила возможность повысить прочность бетона практически в 2 раза и получить бетоны класса В3,5 при умеренных расходах местного вяжущего.

Плотность сухого золобетона находится в пределах 1400...1500 кг/м3, что дает возможность использовать золобетон как стеновой материал (стеновые камни, крупные стеновые блоки и др.)

Зависимость прочности различных видов золобетонов от расхода цемента:

1 – виброуплотненный золобетон из подвижной смеси; 2 – вибровакуумированный золобетон; 3 – виброуплотненный золобетон из жесткой смеси

На рисунке обобщены обширные результаты исследований авторов и показана зависимость прочности различных видов золобетонов от расхода цемента М 400 (подвижность исходной золобетонной смеси характеризовалась ОК=3…4 см). Как видно из приведенных данных, отмеченные ранее закономерности по прочностным характеристикам рассматриваемых бетонов сохраняются при всех принятых в исследованиях расходах цемента. Эти результаты исследований еще раз подтверждают высокую эффективность вакуумной обработки золобетонных смесей при формовании изделий.

Выводы. Получены бетоны рационального состава на основе золошлаковых смесей, шлаков, золы. Показана высокая эффективность вакуумной обработки таких бетонов – предоставляется возможность повысить прочность в 2 раза. Широкое использование таких бетонов в строительстве дает возможность решить проблему местных заполнителей, а также утилизации отходов ТЭС, способствует охране окружающей среды.

## использованная литература

- Иванов И.А. Легкие бетоны на основе зол электростанций. – М.: Госстройиздат, 1972. – 127 с.

- Сергеев А.М. Использование в строительстве отходов энергетической промышленности. – К.: Будівельник, 1984. – 120 с.

- Сергеев А.М., Дибров Г.Д. и др. Применение местных материалов в строительстве. – К.: Будівельник, 1975. – 184 с.

- Дворкин Л.И., Пашков И.А. Строительные материалы из отходов промышленности. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1989. – 208 с.

- Бабачев Г. Золы и шлаки в производстве строительных материалов. – К.: Будівельник, 1987. – 136 с.

- Сторожук Н.А. Вибровакуумирование бетонных смесей и свойства вакуумбетона: Монография. – Днепропетровск: Пороги, 2008. – 251 с.

- Сторожук Н.А., Павленко Т.М., Романченко В.В. Вибровакуумированные мелкозернистые золошлаковые бетоны // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА. – Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения, 2007. – Вып. 43. – С. 537-543.